TEKST VOOR LASTENBOEK.

SCHEUROVERBRUGGENDE, CARBONATATIEREMMENDE, ACRYLAATGEBASEERDE

AFWERKING VOOR BETON EN METSELWERK

(>>THOROLASTIC S <<)

1.Inleiding

Het zichtbaar beton of gevelmetstelwerk zal afgewerkt worden met een elastisch blijvende carbonatatieremmende gladde afwerklaag (coating) op basis van 100% acrylpolymeren.

2.Materiaalbeschrijving  (>>Thorolastic S<<)

Voor een ademende, waterafstotende, flexibele, carbonatatieremmende, en decoratieve bescherming van verticale betonoppervlakken zal een product gebruikt worden op basis van 100% acrylpolymeren.

Het product is op basis van een zeer elastisch polymeer en is voorzien van geldige BENOR en CE goedkeuring (EN 1504-2).

Het bezit de eigenschap om haarscheurtjes te dichten, en om bewegingen in de ondergrond op te vangen.

Het product biedt een uitstekende weerstand tegen UV-degradatie, heeft een lange levensduur, en is bestand tegen alle weersomstandigheden. Het is toepasbaar op beton, betonblokken, metselwerk, kalkbepleistering, cementeringen.

Het is sterk karbonatatieremmend.

Het is milieuvriendelijk en bevat geen toxische oplosmiddelen.

Technische gegevens (a)

Natte densiteit 	:	S (glad) versie:1,39  kg/l

Vaste stofgehalte	:	S (glad) 62 vol %

Houdbaarheid (min)	:	12 maanden

Waterdampdoorlaatbaarheid	:	μ H2O = 3240

CO2 doorlatendheid				:        μ CO2 = 532.430

Cappilaire waterabsorptie	:	0,07 kg/m2 h-05

Scheuroverbruggende eigenschappen	:	  Klasse A2 – EN 1062-7 statische methode A

:	  Klasse B2 – EN 1062-7 dynamische methode B

(a)Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuur geconditioneerde omgeving van 21C.

Kleuren	:	verschillende standaardkleuren

Verpakking	:	15 liter emmers

# Verbruik

Het verbruik is sterk afhankelijk van de poreusheid en het profiel van de ondergrond. Het is aangeraden om steeds 2 lagen aan te brengen.

Thorolastic S 	0.25 à 0.35 l/m²/per laag

Min. 120 à 190 µm droge filmdikte per laag

3.Uitvoering.

3.1.Voorbereidingen.

Het te behandelen oppervlak moet zuiver zijn; vrij van vlekken, uitbloeiingen, verfresten, olie, cementmelk en andere mogelijke bevuilingen die een goede aanhechting kunnen benadelen.

Brede scheuren en slechte voegen moeten minstens 3 dagen voordien hersteld worden met een herstellingsmortel van dezelfde fabrikant.

Poreuze of sterk zuigende ondergronden moeten eerst behandeld worden met een primer (bij voorkeur van dezelfde fabrikant) ten einde luchtkratertjes te voorkomen en een goede hechting

te verzekeren.

3.2.Verwerking.

Meng het product op met een metalen roerspaan of een elektrische mixer om een uniforme dispersie te bekomen. Het kan worden aangebracht met verfborstel, verfrol of een airless of conventionele spuitapparatuur.

De applicatiedikte wordt gecontroleerd door het verbruik te meten per m2.

Werk de coatings steeds af volgens eenzelfde patroon, zonder droog te overlappen, om een egale afwerking te verzekeren.

Het product mag nooit op een bevroren oppervlak worden aangebracht en/of wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 5C, of wanneer dat binnen de 24 uren kan verwacht worden.

Men zal het product nooit aanbrengen wanneer er kans bestaat op regen binnen de eerste 4 uren of wanneer de relatieve vochtigheidsgraad hoger is dan 70%.

De voorschriften van de fabrikant - vermeld in de technische bulletins - zullen alleszins gevolgd worden.

4. Meetkode

Herstellingen	:	S.O.G.

Coating	:	m2

inbegrepen	:	voorbereiding oppervlak