TEKST VOOR LASTENBOEK.

CARBONATIEREMMENDE, ACRYLAATGEBASEERDE COATING VOOR BETON EN METSELWERK

(>>THOROSHEEN<<)

*********************************

1. Inleiding

Het gevelmetselwerk of beton wordt afgewerkt met een carbonatieremmende gladde afwerklaag (coating) op basis van 100 % acrylaatpolymeren.

2. Materiaalbeschrijving  (>>Thorosheen<<)

Voor een ademende, waterafstotende, en decoratieve bescherming van het zichtbaar gevelmetselwerk of beton zal een product gebruikt worden op basis van acrylaatpolymeren.

Het is alkalibestendig, en is toepasbaar op metselwerk, beton, betonblokken, gasbeton, en bepleisteringen en voorzien van een geldige CE goedkeuring volgens EN 1504-2

Technische gegevens (a)

Dichtheid	: 1,44 ± 0,07 kg/l

Vaste stofgehalte	: 62 %

Houdbaarheid	: 12 maanden

Waterdamp -

doorlaatbaarheid	: µ waarde = 649

CO2 doorlaatbaarheid	: µ waarde = 2.102.898

Hechtsterkte	: 1,3 N/mm²

Capplilaire waterabsorptie	: 0,09 kg/m² h -0,5

(a)	Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuur geconditioneerde omgeving van 21C.

Kleuren	: verschillende standaardkleuren

Verpakking	: 15 liter bus

Verbruik

Het verbruik is sterk afhankelijk van de poreusheid en het profiel van de ondergrond.

0.3 à 0.6 l/m²	Min. 2 lagen van 150µm natte filmdikte aanbrengen

3. Uitvoering

3.1.Voorbereidingen.

Het te behandelen oppervlak moet zuiver zijn; vrij van vlekken, uitbloeiingen, verfresten, olie, cementmelk en andere mogelijke bevuilingen die een goede aanhechting kunnen benadelen.

Scheuren en slechte voegen moeten (min. 3 dagen voordien) hersteld worden met een herstellingsmortel, bij voorkeur van dezelfde fabrikant.

3.2.Verwerking.

Het product zal goed geroerd worden alvorens aan te brengen.

Men kan zowel borstel, rol of spuitapparatuur gebruiken.

Voor een goede dekking zijn twee lagen meestal noodzakelijk.

Het product mag nooit op een bevroren oppervlak worden aangebracht en/of wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 9C, of wanneer deze binnen de 24 uren onder de 5C kan dalen.

De voorschriften van de fabrikant - vermeld in het technisch bulletin - zullen gevolgd worden.

4. Meetkode

Coating (oppervlakvoorbereid. en herstell. inclus.)	:	m2

Kleur	:	<   >