TEKST VOOR LASTENBOEK.

BETONHERSTELLING

(>>THORO STRUCTURITE LEVEL<<)

1. Inleiding

De betonherstellingen zullen uitgevoerd worden met een in de fabriek voorgedoseerde betonherstellingsmortel op cementbasis.

De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerde firma en/of een firma die hiervan referenties kan voorleggen.

2. Materiaalbeschrijving

2.1.Eénkomponentige, egalisatie en cementgebaseerde reparatie mortel. (>>Thoro Structurite Level<<)

De te gebruiken herstellingsmortel is een  polymeer verbeterde egalisatie mortel op basis van Portland cement, geselecteerde silica, volgens een welbepaalde korrelopbouw en modificeermiddelen. De mortel kan aangebracht worden in een laagdikte van 2 tot 10 mm.

De mortel is weersbestendig, waterdampdoorlatend en vries./dooi bestendig.

De mortel is speciaal ontwikkeld voor de niet -structurele reparatie van oud en nieuw beton, en voldoet aan de klasse R2 aanbeveling voor mortels volgens EN1504- 3 norm en voorzien  van een geldige CE goedkeuring.

Technische gegevens (a)

Natte densiteit	:	2,05 kg/dm3

Verbruik	:	1.8 kg poeder /dm3

Houdbaarheid (min). 	 	:	12 maanden

Verwerkbaarheid	:	>45 minuten

Uiteindelijke zetting	:	230 minuten

Korrelgrootte (max)	:	0,5 mm

Mechanische eigenschappen		N/mm2

Druksterkte	28 dagen	:	> 30

Buigsterkte	28 dagen	:	> 6

Hechtsterkte	28 dagen	:	> 0,8

(a)Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuur geconditioneerde omgeving van 21C.

Verpakking		:	25 kg zak.

3. Uitvoering

3.1.Voorbereiding.

Het te behandelen oppervlak moet volledig zuiver zijn en structureel gezond. Verwijder alle vreemde materialen, zoals coatings, verf, loszittende cementering, cementmelk, oliën en alle andere verontreinigingen die een negatieve invloed hebben op een goede aanhechting. Reiniging d.m.v. hoge-druk waterstralen, zand- of gritstralen verdient de voorkeur.

Stof en loszittende deeltjes van het oppervlak verwijderen door te spoelen met zuiver water.

Gebarsten of beschadigd beton (>10 mm) eerst herstellen met een reparatie mortel die voldoet aan de aanbeveling voor mortels EN 1504-3

Spuit het te behandelen oppervlak altijd met water schoon, zodat men op een bevochtigd oppervlak kan beginnen herstellen. Extra bevochtigen achteraf is vaak nodig; vermijd echter vrijstaand water.

3.2.Mengen.

Meng het droge poeder met zuiver drinkbaar water m.b.v. een spiraalmenger (400-600 tpm) gedurende ± 2 minuten.. Laat het mengsel eerst 3 minuten rusten zodat het polymeer volledig kan redispergeren.

Hermeng tot men een samenhangende, klontervrije consistentie verkrijgt, waarbij men indien nodig water of poeder bijvoegt.

De maximale hoeveelheid water niet overschrijden.

Niet overmengen

3.3.Uitvoering van de egalisatie/herstelling.

Breng een schraaplaag aan van ongeveer 1-2 mm dikte door het materiaal krachtig tegen de ondergrond te schrapen. Daarna onmiddellijk in de gewenste dikte (2 - 10 mm) aanbrengen.

Laat de mortel voldoende opstijven vooraleer U afwerkt.

Vermijd overmatig bewerken met de spaan.

4. Meetkode

Herstellingen:	S.O.G.